ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ
Технические требования по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80

| № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования для сортов |
| --- | --- | --- |
|  |  | отборный | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 4 сорт |
| 1 | Порода древесины | хвойные породы (по спецификации покупателя) |
| 2 | Номинальная длина, м: для внутреннего рынка и экспорта | от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25 |
|  | для изготовления тары | от 0,5 с градацией 0,1 |
|  | для мостовых брусьев | 3,25 |
|  | для экспорта | от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -25 до +50 |
| 6 | Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл. | от -1 до +1 |
|  | от 40 до 100 мм вкл. | от -2 до +2 |
|  | более 100 мм | от -3 до +3 |
| 7 | Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм, при номинальной толщине: от 16 до 50 мм | 50 |
|  | от 60 до 100 мм | 60 |
|  | от 125 мм и более | 60% толщины |
| Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75 |
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые: диаметр проценты ширины / количество на 1 м длины, шт.: пластевые и ребровые | 20/2 | 25/3 | 33/4 | 50/4 | доп. |
|  | кромочные: при толщине до 40 мм | 33/1 | 50/2 | 67/2 | доп./2 |  |
|  | 40 мм и более | 25 (но не более 15 мм) / 2 | 33/2 | 50/3 | доп./3 |  |
| 9 | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметр в процентах ширины / количество на 1 м длины (в сумме с сросшимися), шт.: пластевые и ребровые | 12,5/2 | 20/2 | 25/3 | 33/3 | 50/4 |
|  | кромочные: при толщине до 40 мм | 25/1 | 33/1 | 50/2 | доп./2 | доп./2 |
|  | 40 мм и более | 10 мм/1 | 25/2 | 33/2 | 67/2 | доп./3 |
| 10 | Сучки загнившие и гнилые | не допускаются | диаметр - по нормам для сросшихся и несросшихся сучков, число - не более половины от их допускаемого количества |
| Примечание 2: Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка, параллельными продольной оси пиломатериала. Примечание 3: Сучки с диаметром менее 50% от допускаемого значения не учитывают. Примечание 4: Пасынок нормируют как несросшийся сучок, в отборном сорте не допускается. Примечание 5: У пиломатериалов длиной более 3 м допускается один сучок с диаметром по нормам смежного более низкого сорта. Примечание 6: На участке длины, равно ширине пиломатериала, сумма размеров сучков на прямой линии, пересекающей этот участок в любом направлении, не должна превышать допускаемого диаметра сучка. Примечание 7: У пиломатериалов толщиной более 40 мм (кроме отборного сорта) допускаются продолговатые и сшивные сучки с размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм. Примечание 8: У брусьев (толщина и ширина 100 мм и более) количество сучков не нормируется. |
| 11 | Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериала: неглубокие | 16 | 25 | 33 | 50 | доп. |
|  | глубокие | 10 | 16 | 33 | 50 |  |
| 12 | Трещины пластевые сквозные. в т.ч. выодящие на торец: длина, мм | 100 | 150 | 200 | - | - |
|  | длина, проценты длины п/м | - | - | - | 16 | 25 |
| 13 | Трещины торцовые (кроме трещин от усушки), длина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 25 | 33 | 50 | доп. |
|  |  |  | (на одном из торцев) |  |
| Примечание 9: Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При большей влажности эти размеры уменьшают вдвое. |
| 14 | Наклон волокон, % | 5 | допускается |
| 15 | Крень, проценты от площади пласти пиломатериала | не допускается | 20 | допускается |
| 16 | Смоляные кармашки: количество на 1 м длины п/м, шт. | 1 | 2 | 4 | допускаются |
|  | длина кармашка (на одной стороне пиломатериала), мм | 50 | допускаются |
| 17 | Сердцевина и двойная сердцевина | не допускается | допускается |
|  | без отлупных и радиальных трещин в пиломатериалах толщиной 40 мм и более | не допускается | допускается |
| 18 | Прорость (односторонняя): ширина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 10 | 20 | 25 | доп. |
|  | длина, проценты длины пиломатериала |  | 5 | 10 | 10 |  |
| 19 | Рак, длина, проценты длина пиломатериала | не допускается | 20, но не более 1 м | 33 | доп. |
| 20 | Грибные ядровые пятна, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | 20 | допускаются |
| 21 | Заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные | не доп. | не допускаются |
|  | глубокие, площадь, проценты от площади пиломатериала |  | 10 | 20 | 50 | не доп. |
| 22 | Гнили: | не допускаются |
|  | пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 |
| 23 | Червоточина, количество отверстий на 1 м длины пиломатериала, шт. | не допускается (кроме неглубокой на обзольной части) | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Инородные включения | не допускаются |
| 25 | Обзол острый: ширина непропиленной пласти, проценты ширины пиломатериала | не допускается | 50 |
|  | длина непропиленной кромки, проценты длины пиломатериала |  | 25 |
| 26 | Тупой обзол: на пластях и кромках без ограничения по длине, размер непропиленной части, проценты ширины | 16 | 16 | 16 | 33 | доп. |
|  | на отдельных участках кромок, размер не пропиленной части, проценты ширины | 33 | 33 | 33 | 66 |  |
|  | длина участка, проценты длины пиломатериала | 16 | 16 | 16 | 25 |  |
| 27 | Скос пропила, проценты ширины или толщины п/м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | Риски, волнистость, вырывы, глубина, мм | не более отклонений от номинальной толщины или ширины (поз. 5) | 3 | доп. |
| 29 | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | доп. |
| 30 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 1 | 1 | 1 | 2 | доп. |
| Примечание 10: Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей влажности нормы уменьшают вдвое. Примечание 11: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. Примечание 12: Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или сырыми антисептированными. Примечание 13: Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна проводитьс по пласти или кромке, худшей для данной доски. |

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПОРТНЫЕ СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ ЕЛОВЫЕ И ПИХТОВЫЕ
Технические требования по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80

| № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бессортные (1-3 сорт) | 4 сорт | 5 сорт |
| 1 | Порода древесины | ель, пихта |
| 2 | Номинальная длина, м | от 1,5 и более с градацией 0,3, от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 |
| 4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 |
| 5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: менее 50 мм | от -1 до +2 |
|  | 50 мм и более | от -2 до +3 |
| 6 | Номинальная длина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 |
| 7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 |
| Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов. |
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер (в скобках - допускаемые размеры при отсутствии загнивших гнилых и табачных сучков), мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в скобках - на всей длине пиломатериалов), шт.: на наружной пласти: при толщине от 50 до 100 мм | допуск., (70-75)/(1-2) | допускаются |
|  | при толщине от 25 до 44 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) |  |
|  | при толщине от 16 до 22 мм | 38-50/1, (50-63)/(1-2) |  |
|  | при ширине 75 мм всех толщин - размер сучков, прцоенты ширины | 50 | 67 | доп. |
|  | на внутренней пласти, количество сучков | по нормам для наружной пласти | допускается |
|  | на кромках и ребрах (на всю длину), при толщине: от 50 до 100 мм | 44-50/(1-3) | допускаются |
|  | от 25 до 44 мм | 19 мм - 75% толщины / (3-5) |  |
|  | от 16 до 22 мм | 13 мм - 100% толщины / (2-4) |  |
|  | на торцах (на каждом) | до 25/1 | допускаются |
| 9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящий на ребро и сшивные | допускаются на внутренней пласти: размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных |
| 10 | Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / количество сучков на всей длине пиломатериала (в числе сросшихся здоровых), шт.: пластевые при толщине: от 50 до 100 мм | 30-50/3-6 | допускаются |
|  | от 25 до 44 мм | 20-25/2-4 |  |
|  | от 16 до 22 мм | 16-22/1-3 |  |
|  | при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. |
|  | сквозные пластевые загнившие, гнилые и табачные: при толщине: от 50 до 100 мм | не допускаются | 38/доп. | доп. |
|  | от 16 до 44 мм | не допускаются | 25/доп. | доп. |
|  | при ширине 75 мм всех толщин, размер, проценты ширины | 33 | 50 | доп. |
|  | на кромках и ребрах, при толщине: от 50 до 100 мм | 16-25/2-4 | допускаются |
|  | от 25 до 44 мм | 13-19/1-3 |  |
|  | от 16 до 22 мм | 6-10/1-2 |  |
|  | Отверстий от выпавших несросшихся сучков: на пластях, размер, мм, при ширине: от 75 до 125 мм | не допускаются | 32 |
|  | 150 мм и выше |  | 38 |
|  | на кромках, глубина, проценты толщины | 67 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. |
| 11 | Сучки несросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются |
| Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. Примечание 3: Количество сучков, указанное с интервалом, означает, что меньшее значение относится к коротким пиломатериалам (длина до 2,40 м), и большее значение - к длинным (длина 2,70 м и более). Примечание 4: Сросшимися считают сучки на одному пласти сросшиеся по всему периметру, а на другой - несросшиеся. Примечание 5: Сучки с размерами менее указанных в таблице не учитывают. Примечание 6: У бессортных пиломатериалов не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допустимыми размерами. |
| 12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериала: несквозные | 75 с выходом на один торец глубиной до50% толщины п/м, без выхода из торца в кромки | допускаются |
|  | сквозные без выхода в торце, в т.ч. отлупные | 33 | допускаются |
|  | с выходом в торец: длина, мм | 100 | - | 600 |
|  | проценты ширины пиломатериалов | - | 100 | - |
| 13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребер кромок | допускаются |
| 14 | Трещины торцовые: метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала: при толщине от 50 до 100 мм | 75 (на одном торце) | допускаются |
|  | другие толщины | не допускаются |  |
|  | отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: от 25 до 44 мм | 10 | допускаются |
|  | от 44 до 63 мм | 25 |  |
|  | более 63 мм | 25 |  |
| Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. |
| 15 | Наклон волокон, отколнение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 38 | допускается |
| 16 | Крень | допускается без трещин на торцах | допускается |
| 17 | Смоляные кармашки: на пласти (односторонние): ширина, мм | 6 | допускаются |
|  | длина, мм | 200 |  |
|  | количество на каждой пласти, шт. | 10 |  |
|  | на кромках: ширина, мм | 3 |  |
|  | длина, мм | 100 |  |
|  | количество на каждой кромке, шт. | 5 |  |
|  | на торцах: при толщине до 22 вкл. мм | не допускаются |  |
|  | при толщине 25 мм и более: ширина, мм | 3 |  |
|  | длина, мм | 33% ширины п/м |  |
| 18 | Сердцевина: при толщине от 22 до 44 мм | допускается прилегающая к внутренней пласти на расстоянии не более 0,33 толщины | допускается |
|  | при толщине менее 22 мм | не допускается |  |
|  | количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 |  |
| 19 | Прорость: количество, шт/ширина, мм/длина, мм: на пластях несквозная: при толщине п/м: от 50 до 100 мм | 4/25/125 | допускается |
|  | от 16 до 44 мм | 4/15/63 |  |
|  | на кромках | 2/2/20 |  |
| 20 | Засмолок на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается |
| 21 | Грибные ядровые пятна и полосы: на пластях и кромка, размер, проценты ширины или длины пиломатериала | 25 | 50 | доп. |
|  | на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 |  |
| 22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: площадь на всех поверхностях, проценты от площади одной пласти: поверхностые | 15 | - | доп. |
|  | глубина, мм | 2 | доп. |  |
|  |  | в виде пятен и полос |  |
|  | глубокие | 5 | 50 |  |
|  |  | в виде пятен и полос |  |
|  | количество п/м с максимальными размерами порока в партии, % | - | 25 |  |
| 23 | Заболонная гниль: твердая, размер, проценты ширины или длины п/м без выхода на торец | 25 | 50 | доп. |
|  | мягкая | не допускается |
| 24 | Гниль ядровая: бурая трещиноватая | не допускается |
|  | пестрая ситовая твердая, размер, проценты ширины/длины | 20/20 | 25/33 | - |
|  | площадь, проценты от площади пласти | - | - | 50 |
|  | площадь ядровой гнили на торце, проценты площади торца | не допускается | 25 |
| 25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается |
| 26 | Червоточина | не допускается |
|  | поверхностная | не допускается | доп. |
| 27 | Тупой обзол: длина, проценты длины п/м: на одной кромке | 33 | - | доп. |
|  | на обеих кромках | 25 | 67 |  |
|  | ширина, размер не пропиленной части, проценты толщины при толщине п/м: до 25 мм | 50 | 67 |  |
|  | свыше 25 мм | 33 | 67 |  |
|  | наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | - | 50 | 33 |
|  | наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты ширины | - | - | 33 |
| 28 | Острый обзол | не допускается | - |
|  | на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м |  | 10 |
| 29 | Риски, глубина, мм | 0,75 |
| 30 | Бахрома | не допускается |
| 31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 |
| 32 | Сколы, запилы: на ребрах у внутренней пласти | не допускаются |
|  | на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола |
| 33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 |
| 34 | Вырывы, глубина, мм: на пластях | 0,75 | 3 | доп. |
|  | на кромках | 3 | 5 |  |
| 35 | Инородные включения | не допускаются |
| 36 | Покоробленность продольная по кромке: стрела прогиба, проценты длины п/м | 0,15 | 0,20 | доп. |
|  | количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 |
| 37 | Покоробленность продольная по пласти, стрела прогиба на длине 1,5 м, мм | 6 | 13 | доп. |
| 38 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм, при ширине п/м: 150 мм и более | 6 | 10 | доп. |
|  | от 75 до 125 мм | 3 | 6 |  |
| 39 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. |
| Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. |

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЭКСПОРТНЫЕ СЕВЕРНОЙ СОРТИРОВКИ СОСНОВЫЕ, ЛИСТВЕННИЧНЫЕ, КЕДРОВЫЕ
Требования по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 24454-80

| № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования по сортам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бессортные (1-3 сорт) | 4 сорт | 5 сорт |
| 1 | Порода древесины | сосна, лиственница, кедр |
| 2 | Номинальная длина, м | от 1,5 и более с градацией 0,3; от 0,45 до 1,35 с градацией 0,15 |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -12 до +25 |
| 4 | Номинальная толщина, мм | 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 |
| 5 | Отклонения от номинальной толщины, мм, при толщине: менее 50 мм | от -1 до +2 |
|  | 50 мм и более | от -2 до +3 |
| 6 | Номинальная ширина, мм | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 |
| 7 | Отклонения от номинальной ширины, мм | от -2 до +3 |
| Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и по ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности рамеры должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75. Количество пиломатериалов с максимальными допускаемыми отклонениями размеров не должно составлять более 25% от общего количества пиломатериалов. |
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые круглые и овальные, наименьший учитываемый размер - допускаемый размер. мм / среднее количество сучков на 1 м длины пиломатериалов, шт.: на наружной пласти: при толщине от 50 до 100 мм: ширине 150 мм и выше | 28-38/2, 38-50/1 | допускаются |
|  | ширине от 100 до 125 мм | до 25/2, 25-38/2 |  |
|  | при толщине от 25 до 44 мм: ширине 150 мм и выше | 19-25/2, 25-32/1 |  |
|  | ширине от 100 до 125 мм | 19-25/3, 25-32/1 |  |
|  | при толщине от 16 до 22 мм | 19-22/2, 22-32/1 |  |
|  | при ширине 75 мм для всех толщин, - размер сучков, проценты ширины | 50 | 67 | доп. |
|  | на внутренней пласти, количество сучков | в 1,5 раза больше, чем для наружной | доп. |
|  | на кромках и ребрах при толщине: от 50 до 100 мм | 13-16/5-8, 16-25/3-5, 25-32/3 | допускаются |
|  | от 25 до 44 мм | 13-16/2-4, 16 мм - 67% толщины/2-4 |  |
|  | от 16 до 22 мм | до 67% толщины/2 |  |
|  | на торцах | до 25/2 | допускаются |
| 9 | Сучки сросшиеся здоровые продолговатые, разветвленные, в т.ч. выходящие на ребро, сшивные на внутренней пласти | размер - по нормам для круглых и овальных сучков, в общем числе сросшихся круглых и овальных |
|  | на кромках, глубина залегания, проценты толщины пиломатериала | 33 | допускаются |
| 10 | Сучки несросшиеся здоровые, загнившие, гнилые и табачные, размер, мм / среднее количество сучков на 1 м длины (в числе сросшихся здоровых), шт.: пластевые (на наружной пласти): при толщине от 50 до 100 мм: ширине: 150 мм и выше | 25/1 | 63/1 | доп. |
|  | от 75 до 125 мм | 19/1 | 50/1 |  |
|  | при толщине от 25 до 44 мм: ширине: 150 мм и выше | 19/1 | 50/1 |  |
|  | от 75 до 125 мм | 13/1 | 38/1 |  |
|  | при толщине от 16 до 22 мм всех ширин | только здоровые - 13/1 | 38/1 |  |
|  | сквозные загнившие, гнилые и табачные при толщине: от 50 до 100 мм | не допускаются | 25/1 | доп. |
|  | от 16 до 44 мм | не допускаются | 19/1 |  |
|  | на кромках и ребрах: здоровые, диаметр, мм / количество на всей длине пиломатериалов, шт., при толщине: от 50 до 100 мм | 13/1-2 | 10/1-2 | доп. |
|  | от 25 до 44 мм | 10/1-2 | 32/2-4 |  |
|  | от 16 до 22 мм | 6/1-2 | 25/2-4 |  |
|  | Отверстия от выпавших несросшихся сучков: на пластях, размер, мм, при ширине: от 75 до 125 мм | не допускаются | 32 |
|  | 150 мм и выше | не допускаются | 38 |
|  | на кромках, глубина, проценты толщины п/м при толщине: от 50 до 100 мм | 25 | 100 с выходом на наружную пласть до 2 мм | доп. |
|  | от 25 до 44 мм | 33 |  |  |
|  | от 16 до 22 мм | 50 |  |  |
| 11 | Сучки несросшиеся торцовые | не допускаются | допускаются |
| Примечание 2: Размер сучков определяют по наименьшему диаметру. Размер сучка на ребре определяют по длине сечения сучка на ребре пиломатериала, на них распространяют нормы допускаемых сучков на кромках. Глубину залегания сучка в кромку определяют по расстоянию между ребром и касательной, проведенной параллельно ребру. Примечание 3: Количество сучков, указанное с интервалом, означает, что меньшее значение относится к коротким пиломатериалам (длина до 2,40 м), а большее значение - длинным (длина 2,70 м и более). Примечание 4: Сросшимися считают сучки на одной пласти сросшиеся по всему периметру, а на другой - несросшиеся. Примечание 5: Сучки с размерами менее указанных в таблице не учитывают. Примечание 6: У бессортных пиломатериалов не допускается одновременное наличие несросшихся сучков, трещин и заболонных грибных окрасок с максимально допустимыми размерами. |
| 12 | Трещины боковые пластевые, длина, проценты длины пиломатериалов: несквозные | 67 с выходом на один торец глубиной до 33% толщины без выхода из торца в кромки | допускаются |
|  | сквозные, без выхода в торец, в т.ч. отлупные на наружной пласти / на внутренней пласти: при толщине, мм: от 50 до 100 | 33/67 |  |
|  | от 25 до 44 | 20/33 |  |
|  | от 16 до 22 | не допускаются |  |
|  | с выходом в тоцец: длина, мм | 50 | - | 600 |
|  | проценты ширины пиломатериала | - | 100 | - |
| 13 | Трещины боковые кромочные | допускаются не пересекающие ребра | допускаются |
| 14 | Трещины торцовые: метиковые, длина, проценты ширины пиломатериала: при толщине: от 50 до 100 мм | 50 (на одном торце) | допускаются |
|  | другие толщины | не допускаются |  |
|  | отлупные, диаметр, мм, при толщине пиломатериалов: от 25 до 44 мм | 10 | допускаются |
|  | от 44 до 63 мм | 19 |  |
|  | свыше 63 мм | 25 |  |
| Примечание 7: Трещины не должны приводить к нарушению целостности пиломатериалов. |
| 15 | Наклон волокон, отклонение волокон от прямого направления на длине 0,3 м, мм | 25 | допускается |
| 16 | Крень | допускается без трещин в торцах | допускается |
| 17 | Смоляные кармашки: на пласти (односторонние): ширина, мм | 6 | допускаются |
|  | длина / количество на кадой пласти, шт., при толщине: от 50 до 100 мм | 200/8 |  |
|  | от 16 до 44 мм | 125/5 |  |
|  | на кромках: ширина, мм | 3 | допускаются |
|  | длина, мм | 100 |  |
|  | количество на каждой кромке, шт. | 4 |  |
|  | на торцах: при толщине до 22 мм, мм | не допускаются |  |
|  | при толщине от 25 мм и более: ширина, мм | 3 |  |
|  | длина, мм | 33% ширины |  |
| 18 | Сердцевина: при толщине 25 мм и более | допускается | допускается |
|  | при толщине 22 мм и менее | допускается прилегающая к внутренней пласти с переходом в наружную |  |
|  | количество пиломатериалов в партии с сердцевиной, % | 30 |  |
| 19 | Прорость: на пластях и кромках: ширина, мм | не допускается | 50 | доп. |
|  | длина, мм: при толщине п/м от 50 до 100 мм - односторонняя прорость | - | доп. |  |
|  | при толщине 16 - 44 мм | - | 175 |  |
|  | на пласти несквозная: ширина, мм | 25 | допускается |
|  | длина, мм / количество, шт. | 75/1 или 50/3 |  |
|  | на кромках: ширина, мм | 2 | допускается |
|  | длина, мм / количество, шт. | 15/2 |  |
|  | на торцах | не допускается | допускается |
| 20 | Засмолок на пластях и кромках | допускаются пятна и полосы | допускается |
| 21 | Грибные ядровые пятна и полосы: на пластях и кромках, размер, проценты ширины или длины пиломатериала: при толщине п/м: от 50 до 100 мм | 20 без выхода в торцы | 50 | доп. |
|  | от 44 до 16 мм | не допускаются | 50 |  |
|  | на торце, проценты от площади торца | не допускаются | 10 |  |
| 22 | Светлые заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные: глубина, мм | 2 | доп. | доп. |
|  |  | в виде пятен и полос |  |
|  | общая площадь, проценты от: площади одной пласти | 15 | - |  |
|  | площади торца | не допускается | 10 |  |
|  | глубокие общая площадь, проценты от: площади одной пласти: | 5 | 50 |  |
|  | площади торца | не допускается | 10 |  |
|  | количество пиломатериалов в партии с максимальными размерами порока, % | - | 25 |  |
| 23 | Заболонная гниль: тведая (без выхода в торцы), размер, проценты ширины или длины пиломатериала при толщине: от 50 и более | 20 | 50 | доп. |
|  | до 44 мм | не допускается | 50 |  |
|  | мягкая | не допускается |
| 24 | Гниль ядровая: бурая трещиноватая | не допускается |
|  | пестрая ситовая твердая, площадь: на пласти, проценты от площади пласти | не допускается | 50 |
|  | на торце, проценты площади торца | не допускается | 20 |
| 25 | Наружная трухлявая гниль | не допускается |
| 26 | Червоточина: | не допускается |
|  | поверхностная | - | доп. |
| 27 | Тупой обзол: длина, проценты длины пиломатериала | 33 (на одной кромке), 25 (на обеих кромках) | 67 | доп. |
|  | размер непропиленной части на пласти, процентытолщины пиломатериала при толщине пиломатериала: до 25 мм | 50 | 67 |  |
|  | выше 25 мм | 33 | 67 |  |
|  | наименьший размер пропиленной части на кромке, проценты толщины п/м | - | 50 | 33 |
|  | наименьший размер пропиленной части на пласти, проценты толщины и ширины | - | - | 33 |
| 28 | Острый обзол: | не допускается | - |
|  | на одной кромке (при сохранении номинальной ширины внутренней пласти), длина, проценты длины п/м | - | 10 |
| 29 | Риски, глубина, мм | 0,75 |
| 30 | Бахрома | не допускается |
| 31 | Скос пропила, отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке, проценты ширины или толщины п/м | 3 |
| 32 | Сколы, запилы: на ребрах у внутренней пласти | не допускаются |
|  | на ребрах у наружной пласти | допускаются по нормам для обзола |
| 33 | Волнистость, высота волны, мм | 0,75 |
| 34 | Вырывы, глубина, мм: на пластях | 0,75 | 3 | доп. |
|  | на кромках | 3 | 5 |  |
| 35 | Инородные включения | не допускаются |
| 36 | Покоробленность продольная: по кромке: стрела прогиба, проценты от длины пиломатериала | 0,15 | 0,20 | доп. |
|  | количество пиломатериалов с допускаемым пороком, проценты от общего количества сорта | 20 |
|  | по пласти, стрела прогиба на длине 1.5 м, мм | 6 | 13 | доп. |
| 37 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, мм: при ширине пиломатериалов: 150 мм и более | 6 | 10 | доп. |
|  | от 75 до 125 мм | 3 | 6 |  |
| 38 | Крыловатость, отклонение от плоскостности пласти на всей длине, мм | 13 | доп. |
| 39 | Количество пиломатериалов с покоробленностью продольной по пласти, поперечной и крыловатостью, проценты от общего количества | 10 | 20 | доп. |
| Примечание 8: При отсутствии других нормируемых пороков допускается один порок, за исключением синевы и трещин, с превышением установленных требований на 20%. Примечание 9: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. |